规则库

周期型

5s

透气性异常

        - 主要变量

          - DTZ8H（技术计算，5s）：当前透气性指数（最近30s平均）和1-9h平均值之差（透气性指数=风量/（顶压-第6段平均静压力））

          - GPBV（技术计算，5s）：实际风量与目标的差距

          - slight_hot_15M：过去15min发生过炉温轻微向热

          - Hot_15M：过去15min发生过炉温向热

          - STOP_FLAG（模型变量，5s）：是否不执行标识（热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复慢风  可执行状态（STOP_FLAG=0）

            - 【标题】风量正常 【说明】风量与目标值差距不大（GPBV< th_gpbv）

              - 【提示】透气性稍差，炉温向热 (透指相对过去8h下降#{DTZ8H}<#{th_dtz_low_1}) 需满足以下条件：

                - 【标题】炉温向热 （slight_hot_15M>0 ||  Hot_15M>0）

                - 【标题】透气性指数稍低 （th_dtz_low_2 <= DTZ8H < th_dtz_low_1）

              - 【提示】透气性差，炉温向热 (透指相对过去8h下降#{DTZ8H}<#{th_dtz_low_2) 【建议】减风（-100m3/min）、减煤（-0.5t/h） 需满足以下条件：

                - 【标题】炉温向热 （slight_hot_15M>0 ||  Hot_15M>0）

                - 【标题】透气性指数低 （ DTZ8H <th_dtz_low_2 ）

              - 【提示】透气性稍差，可能由于炉料质量不佳 (透指相对过去8h下降#{DTZ8H}<#{th_dtz_low_1}) 需满足以下条件：

                - 【标题】未发生炉温向热 （slight_hot_15M=0 ||  Hot_15M=0）

                - 【标题】透气性指数稍低 （th_dtz_low_2 <= DTZ8H < th_dtz_low_1）

              - 【提示】透气性差，可能影响料速 (透指相对过去8h下降#{DTZ8H}<#{th_dtz_low_2}) 【建议】减风（-100m3/min） 需满足以下条件：

                - 【标题】未发生炉温向热 （slight_hot_15M=0 ||  Hot_15M=0）

                - 【标题】透气性指数低 （ DTZ8H <th_dtz_low_2 ）

            - 不需要考虑升高了，已体现在其他异常中

管道

        - 主要变量

          - EDGE_DIV_1L（模型变量，5s）：最上层静压力走势分叉（综合欧氏距离）程度 （最近3min相对12min的变化）

            - 反应炉身边缘气流的异常波动

          - EDGE_DIV_2L（模型变量，5s）：（从上）第二层层静压力走势分叉（综合欧氏距离）程度 （最近4min相对16min的变化）

          - EDGE_DIV_3L（模型变量，5s）：（从上）第三层层静压力走势分叉（综合欧氏距离）程度 （最近4min相对16min的变化）

          - FLOW_K_NEG（模型变量，5s）：风量上升伴随风压下降时的两者拟合斜率乘积 （最近2min的风量、风压最小二乘拟合结果）

            - 量化喇叭口的严重程度

          - FLOW_K_POS（模型变量，5s）：风量上升伴随风压上升时的两者拟合斜率乘积 （最近2min的风量、风压最小二乘拟合结果）

            - 量化风量风压是否正常上升

          - PRESS_SSE（模型变量，5s）：风压最小二乘SSE （最近2min的风压最小二乘拟合结果）

            - 量化风压的震荡程度

          - GPBV（技术计算，5s）：实际风量与目标的差距

          - PIPE_SIGN_3M （模型变量，5s）：过去3min管道征兆等级的累计值

          - PIPE_WARN_5M（模型变量，5s）：过去5min管道预警等级的最小值

          - PIPE_HAPPEN_5M（模型变量，5s）：过去5min管道发生等级的最小值

          - TTOP_UP_5M（技术计算，5s）：顶温最近5min相对30min增加

          - DPTOP_MAX_5M（技术计算，5s）：5min内顶压与设定值的差值的最大值

          - SLIP_15M（模型变量，5s）：过去15min内发生的滑料次数

          - DUCO_5_30M（技术计算，5s）：煤气利用率最近5min相对最近30min的变化值

          - STOP_PIPE_WARN_FLAG（模型变量，5s）：是否不执行管道部分预警判断标识（热风炉换炉开始后4min和结束前7min、喷吹罐倒罐）

需要根据热风炉开始时间和一般换炉持续时间，大致判断结束时间

          - STOP_PIPE_FLAG（模型变量，5s）：是否不执行管道判断标识（休风）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休风  可执行状态（STOP_PIPE_FLAG=0）

            - 【标题】征兆

              - 【说明】炉身边缘气流异常波动

                - 【标题】边缘气流异常： th_edge_div_1l_2 > EDGE__DIV_1L>= th_edge_div_1l_1  th_edge_div_2l_2 > EDGE__DIV_2L>= th_edge_div_2l_1  th_edge_div_3l_2 > EDGE__DIV_3L>= th_edge_div_3l_1

                - 【标题】管道征兆-等级1 【提示】管道征兆-等级1

                - 【标题】边缘气流明显异常： EDGE__DIV_1L>= th_edge_div_1l_2  EDGE__DIV_2L>= th_edge_div_2l_2 EDGE__DIV_3L>= th_edge_div_3l_2

                - 【标题】管道征兆-等级2 【提示】管道征兆-等级2

            - 【标题】预警

              - 【标题】已出现征兆 【说明】过去3min有管道征兆（PIPE_SIGN_3M >0）

                - 【标题】当前任一等级炉身边缘气流异常波动

                - 【标题】边缘气流持续异常 th_pipe_sign_2>PIPE_SIGN_3M >=th_pipe_sign_1

                - 【标题】管道预警-等级1 【提示】管道预警-等级1，控制压差 【建议】减风50（若风量充足）

                - 【标题】边缘气流严重持续异常 PIPE_SIGN_3M>=th_pipe_sign_2

                - 【标题】管道预警-等级2 【提示】管道预警-等级2，控制压差 【建议】减风100（若风量充足）

                - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：热风炉换炉开始及结束阶段、喷吹罐倒罐  可执行状态（STOP_PIPE_WARN_FLAG=0）

                - 1. 【说明】风量上升、风压下降

                - 【标题】出现喇叭口 th_flow_k_2 < FLOW_K_NEG <= th_flow_k_1

                - 【标题】管道预警-等级1 【提示】管道预警-等级1，控制压差 【建议】减风50（若风量充足）

                - 【标题】出现明显喇叭口 FLOW_K_NEG <= th_flow_k_2

                - 【标题】管道预警-等级2 【提示】管道预警-等级2，控制压差 【建议】减风100（若风量充足）

                - 2.【说明】风压抖动

                - 【标题】风压抖动 th_press_sse_2 > PRESS_SSE>=th_press_sse_1

                - 【标题】管道预警-等级1 【提示】管道预警-等级1，控制压差 【建议】减风50（若风量充足）

                - 【标题】风压剧烈抖动 PRESS_SSE>=th_press_sse_2

                - 【标题】管道预警-等级2 【提示】管道预警-等级2，控制压差 【建议】减风100（若风量充足）

            - 【标题】发生

              - 【标题】已给出预警 【说明】过去5min有管道预警 （PIPE_WARN_5M >0）

                - 【标题】四点顶温温差大 RxTT_2M-RxTT_30M_B2 >= th_rx_up

                - 【标题】管道发生-等级1 【提示】管道发生-等级1：上升管温度四点走势分叉，控压差 【建议】减风，减氧

                - 【标题】顶温高 【说明】最近5min顶温高 th_high_ttop_1  < TTOP_UP_5M <= th_high_ttop_2

                - 【标题】管道发生-等级1 【提示】发生局部小管道，最近5min顶温升高超过#{th_high_ttop_1}，控压差 【建议】减风，减氧

                - 【标题】顶温很高 【说明】最近5min顶温很高 TTOP_UP_5M > th_high_ttop_2

                - 【标题】管道发生-等级2 【提示】管道发生-等级2：最近5min顶温升高超过#{th_high_ttop_1}，控压差 【建议】减风，加附加焦，减氧

                - 【标题】煤气利用率下降 【说明】最近5min煤气利用率下降 DUCO_5_30M > th_duco

                - 【标题】管道发生-等级2 【提示】管道发生-等级2，煤气利用率相对过去30min下降#{DUCO_5_30M}>#{th_duco}，减风、控压差、加附加焦 【建议】减风，加附加焦，减氧

              - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：热风炉换炉开始及结束阶段、喷吹罐倒罐  可执行状态（STOP_PIPE_WARN_FLAG=0）

                - 【标题】顶压高 【说明】最近5min顶压高 DPTOP_MAX_5M > th_high_ptop_1

                - 【标题】管道发生-等级1 【提示】管道发生-等级1 【建议】减风，减氧

                - 【标题】顶压很高 【说明】最近5min顶压很高 DPTOP_MAX_5M > th_high_ptop_2

                - 【标题】管道发生-等级2 【提示】管道发生-等级2 【建议】减风，加附加焦，减氧

                - 【标题】连续发生 【说明】本次判断：顶压高 或 顶压很高

                - 【标题】一小时内发生第二次（间隔15min以上） 【说明】15min内未发生高顶压管道，且1h内发生过高顶压管道；或15min内已判断连续管道

                - 【标题】连续管道发生 【提示】连续管道发生：1h内再次发生管道，需加强处理 【建议】减风，加附加焦，减氧，减煤，减负荷

            - 【标题】恢复

              - 【标题】已发生管道 【说明】过去5min有管道发生 （PIPE_HAPPEN_5M>0）

时间范围可能需要增加

                - 以下条件都满足时，提示： 【提示】管道恢复

                - 【标题】风量恢复 【说明】风量处于平稳上升中且已接近正常水平 （GPBV<=700 and FLOW_K_POS > th_flow_k_pos）

                - 【标题】顶压恢复 【说明】顶压和设定值差值小 （DPTOP_MAX_5M < th_fine_ptop）

                - 【标题】顶温恢复 【说明】顶温恢复正常 （TTOP_MAX_5M - TTOP_6_1H < th_fine_ttop）

滑料

        - 主要变量

          - TTOPEX（模型变量，30s）：顶温极差

            - TTOPEX需要在模型中通过波峰波谷二阶差分判别法计算

          - MSLIP（模型变量，30s）：最近两次同类布料间的料线差（探尺1、2较大值)

          - VBURD（模型变量，30s）：最近一次布料的料层下降速度

          - TTOPMM（技术计算，30s）：顶温5min极大值

          - TTOP1H（技术计算，5min）：过去1h顶温平均

          - SDN2（模型变量， min）：过去30min内发生滑料时，炉顶煤气N2的减少值

          - DN2TOP（模型变量， min）：过去30min内发生高顶温时，炉顶煤气N2的减少值

          - DCU（技术计算，30s）：过去5min煤气利用率的最小值相对30min最大值的减少量

          - SLIP_3M（模型变量，30s）：过去3min内发生的滑料次数

          - SLIP_HOLE_1H（模型变量，30s）：过去1h内发生滑料孔

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】征兆

            - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于休复风状态  可执行状态（STOP_RUN_FLAG=0）

              - 顶温极差偏大

                - 【标题】顶温极差稍大 50  th_ttop_ex_2 > TTOPEX >= 20 th_ttop_ex_1

                - 【标题】滑料征兆-等级1 【提示】滑料征兆-等级1：顶温波动峰值差超过#{th_ttop_ex_2}

                - 【标题】顶温极差大 TTOPEX >= 50 th_ttop_ex_2

                - 【标题】滑料征兆-等级2 【提示】滑料征兆-等级2：顶温波动峰值差超过#{th_ttop_ex_3}

          - 【标题】预警

            - 【标题】未发生滑料 【说明】过去5min分钟内未发生滑料

              - 【标题】滑料预警 【提示】滑料预警 下面任一条件满足时，则给出提示

                - 【标题】已出现管道预警 【说明】过去5min有管道预警 （PIPE_SIGN_5M >0）

                - 【标题】已发生管道 【说明】过去5min有管道发生（PIPE_HAPPEN_5M>0）

                - 【标题】已形成滑料孔 【说明】1H内出现滑料孔的形成（SLIP_HOLE_1H>0）

                - 【标题】风量增大、料速变慢 【说明】（VBURD < th_vburd_0）

                - 【建议】减风

          - 【标题】发生

            - 1.【标题】根据料线判断滑料 【说明】根据料线差（MSLIP）和料面下降速度水平（VBURD）判断滑料等级

              - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于休复风状态 可执行状态（STOP_RUN_FLAG=0） 用料线差判断增加此条件

                - 【标题】料线差稍大 或 【标题】料面下降快 th_slip_2 0.5m <= MSLIP < 1m  th_slip_1 or VBURD > th_vburd_1

                - 【标题】滑料发生-等级1 【提示】滑料发生-等级1（展示具体超限参数）

                - 【标题】料线差大 或 【标题】料面下降很快 MSLIP > 1m or VBURD > th_vburd_2

                - 【标题】滑料发生-等级2 【提示】滑料发生-等级2（展示具体超限参数） 【建议】减风

            - 2.【标题】考虑N2变化判断滑料伴随影响  【说明】若15min内已发生过滑料等级2，根据炉顶煤气N2升高（SDN2）水平判断（更高的）滑料等级

              - 【标题】已发生滑料 【说明】过去3min有滑料发生 （SLIP_3M>0）

                - 【标题】N2增加稍大 【说明】15min内发生滑料时，炉顶煤气N2含量增加稍大 1.5%  th_slip_n2_dev_1 <= SDN2 < 3% th_slip_n2_dev_2

                - 【标题】滑料-等级3 【提示】滑料（等级3）伴随煤气煤气N2增加较大（#{SDN2_15M_MAX}>=#{th_slip_n2_dev_1}） 【建议】减风、加煤

                - 【标题】N2增加大 【说明】15min内发生滑料时，炉顶煤气N2含量增加大 3% th_slip_n2_dev_2 <= SDN2 < 4%  th_slip_n2_dev_4

                - 【标题】滑料-等级4 【提示】滑料（等级4）伴随煤气煤气N2增加较大（#{SDN2_15M_MAX}>=#{th_slip_n2_dev_2}） 【建议】减风、加煤

                - 【标题】N2增加很大 【说明】15min内发生滑料时，炉顶煤气N2含量增加很大 SDN2 >= 4% th_slip_n2_dev_4

                - 【标题】滑料-等级5 【提示】滑料（等级5）伴随煤气N2增加很大（#{SDN2_15M_MAX}>=#{th_slip_n2_dev_4}） 【建议】减风、加煤、调轻负荷、添加附加焦

                - SDN2需要修改为统计值，统计过去15min内最大的SDN2

            - 3. 【标题】考虑高顶温伴随N2变化判断更严重滑料   【说明】发生高顶温（TTOP5M – TTOP1H>=ttop_rose）时，根据炉顶煤气N2升高（DN2TOP）水平判断滑料等级

发生管道时，也会触发。

              - 【标题】高顶温 【说明】过去5min发生高顶温 TTOPMM-TTOP1H>=ttop_rose

                - 【标题】N2增加稍大 【说明】高顶温时，炉顶煤气N2含量增加稍大 3%  th_htgt_n2_var_1 <= DN2TOP < 4%  th_htgt_n2_var_2

                - 【标题】滑料-等级3 【提示】滑料（等级3）伴随高顶温，且煤气N2增加较大#{DN2TOP}>=#{th_htgt_n2_var_1} 【建议】减风、加煤

                - 【标题】N2增加大 【说明】高顶温时，炉顶煤气N2含量增加大 th_htgt_n2_var_2   4% <= DN2TOP < 4.5%   th_htgt_n2_var_3

                - 【标题】滑料-等级4 【提示】滑料（等级4）伴随高顶温，且煤气N2增加较大#{DN2TOP}>=#{th_htgt_n2_var_2} 【建议】减风、加煤

                - 【标题】N2增加很大 【说明】高顶温时，炉顶煤气N2含量增加很大 DN2TOP >= 4.5%  th_htgt_n2_var_3

                - 【标题】滑料-等级5 【提示】滑料（等级5）伴随高顶温，，且煤气N2增加较大#{DN2TOP}>=#{th_htgt_n2_var_3} 【建议】减风、加煤、调轻负荷、添加附加焦

            - 4. 【标题】考虑煤气利用率判断更严重滑料   【说明】根据煤气利用率减少水平判断（更高的）滑料等级

可能作为2的替代

              - 【标题】已发生滑料 【说明】过去3min有滑料发生 （SLIP_3M>0）

                - 【标题】煤气利用率稍微降低 th_slip_cu_dev_1   1.5% <= DCU < 2.5%    th_slip_cu_dev_2

                - 【标题】滑料-等级3 【提示】滑料（等级3）伴随煤气利用率降低#{DCU}<=#{th_slip_cu_dev_1} 【建议】减风、加煤

                - 【标题】煤气利用率降低 th_slip_cu_dev_2   2.5% <= DCU < 4%  th_slip_cu_dev_3

                - 【标题】滑料-等级4 【提示】滑料（等级4）伴随煤气利用率降低#{DCU}<=#{th_slip_cu_dev_2} 【建议】减风、加煤

                - 【标题】煤气利用率显著降低 DCU >= 4%   th_slip_cu_dev_3

                - 【标题】滑料-等级5 【提示】滑料（等级5）伴随煤气利用率显著降低#{DCU}<=#{th_slip_cu_dev_3} 【建议】减风、加煤、调轻负荷、添加附加焦

            - *【标题】本次判断1类滑料（料线差大或探尺速度大），且已经多次滑料 【说明】每5分钟统计一个事件最大值（为1次），连续4次（20分钟）内判断出3次或以上的滑料，认为时连续崩料，减风500，退负荷、加附加焦 SLIP_HAPPEND_5M（5min内发生过滑料或大滑料） + SLIP_HAPPEND_B1 （上次判断）+ SLIP_HAPPEND_B2 （上上次判断）+ SLIP_HAPPEND_B3 （上上上次判断）>= 3

              - 【标题】连续崩料发生 【提示】连续崩料，近20分钟内发生多次滑料，减风、退负荷、加附加焦 【建议】减风，添加附加焦，减负荷

风量水平处于正常前提下，若透指低于正常，根据其低于的程度，结合热状态与喷煤条件，给出减风、减煤的建议；若热状态不正常，则不给出操作建议。

根据炉身静压力判断边缘气流波动，评估管道征兆；征兆发生后，根据边缘气流波动持续、风量上升风压下降程度、风压震荡程度给出管道预警；预警后，根据高顶温、高顶压、滑料、煤气利用率下降判断管道发生；风量、顶压、顶温逐步正常时，判断进入恢复期

若顶温极差偏大，考虑有滑料征兆；根据管道、滑料孔、下料速度考虑是否滑料预警；考虑最近两次布料的料线差和下料速度，结合煤气N2升高程度来判断滑料严重程度；为了对离探尺测点较远处发生的滑料做出判断，当高顶温发生时，同样根据煤气N2升高程度判断滑料严重程度

30s

滑料孔

        - 主要变量

          - N2UP（技术计算，30s）：炉顶煤气N2增加累积量，即累计N2相对标准值变化超出阈值时的累积量

          - MSLIP1H（技术计算，5min）：过去一小时的料线高度差（MSLIP）最大值

          - DPBUP（技术计算，30s）：基于炉腹煤气的压力损失（DPB）的增加量（最近30s与过去30min比较）

          - DPBUP8（技术计算，30s）：长期压损增加量，压损（DPB）最近5min和1-9h 平均值之差

          - CRDUF12H（技术计算，5min）：过去12h焦比升高是否超过10kg/thm

          - BCF12H（模型变量，5min）：12小时内附加焦的总和

          - VBURD（模型变量） ：探尺料速1（mm/s）

          - STOP_FLAG（模型变量，30s）：是否不执行标识（热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风）

          - DPB：压损/炉腹煤气量 （采用高频hfcDPB统计）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如状态：热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复慢风  可执行状态（STOP_FLAG=0）

            - 【标题】焦比未增加 【说明】过去12h焦比没有增加超过10（CRDUF12H=0）

              - 【标题】未添加附加焦 【说明】过去12h没有添加附加焦（BCF12H=0）

                - 1.  根据过去N2累计增加量（N2UP）水平，结合长周期压损增加量（DPBUP8），判断 滑料孔形成 的可能性

                - 1.1 【标题】滑料孔可能形成 【说明】N2累计增加量稍大，可能形成滑料孔 N2UP >= 1.8% th_hole_n2up1_1

                - 1.2 【标题】滑料孔正在形成 【说明】炉顶煤气N2含量累计增加量稍大，（基于炉腹煤气量计算的）压损长期来看增加量大，大滑料孔正在形成 N2UP >= 1.8%  th_hole_n2up1_1 DPBUP8 >= 2.8 Pa/(m3/min)  th_hole_dpbup8_2

                - 1.3 【标题】滑料孔已形成 【说明】炉顶煤气N2含量累计增加量大，（基于炉腹煤气量计算的）压损长期来看增加量大，大滑料孔已经形成 N2UP >= 2.6%  th_hole_n2up2_2 DPBUP8 >= 2.8 Pa/(m3/min) th_hole_dpbup8_2

                - 2. 根据料线高度差（MSLIP1H）判断过去是否发生过相应等级的滑料

可以改为直接获取滑料规则的结果

                - 2.1 【标题】未发生滑料 【说明】没有发生过滑料 MSLIP1H < 0.5m th_slip_2

                - 2.2 【标题】未发生大滑料 【说明】没有发生过超过等级1的滑料 MSLIP1H < 1m th_slip_1

忽略了根据高顶温判断的滑料

                - 【标题】小滑料孔正在形成 若满足以下条件，则提示： 【提示】小滑料孔正在形成，但还没有起作用（透气性变差，N2含量升高）

                - 1.1 滑料孔可能形成

                - 2.1 没有发生过滑料

                - 【标题】短期压损增加 【说明】短期内（基于炉腹煤气量计算的）压损增加量大 （DPBUP>th_hole_dpbup_1  3）

                - 【标题】长期压损未增加 【说明】长期内（基于炉腹煤气量计算的）压损未明显增大（DPBUP8<2） th_hole_dpbup8_1

                - 【标题】小滑料孔已经形成 满足以下条件，则提示： 【提示】热状态正常，小滑料孔已经形成，但还没有起作用（透气性稍差，N2含量升高） 【说明】考虑到热状态正常，并且长期压损增加，炉温向热，所以不需要调剂补热

                - 1.1 滑料孔可能形成

                - 2.1 没有发生过滑料

                - 【标题】热状态正常 【说明】最近没有炉温向凉 COLD_15M != 0 && SLIGHT_COLD_15M != 0

                - 【标题】短期压损未增加 【说明】短期内（基于炉腹煤气量计算的）压损增加量小 （DPBUP<th_hole_dpbup_2  0.5）

                - 【标题】长期压损增加 【说明】长期内（基于炉腹煤气量计算的）压损明显增大（DPBUP8>2） th_hole_dpbup8_1

                - 【标题】大滑料孔正在形成 满足以下条件，则提示： 【提示】大滑料孔正在形成，但还没有起作用（透气性差，N2含量升高） 【建议】减风

                - 1.2 大滑料孔正在形成

                - 2.2 没有发生过超过等级1的滑料

忽略了根据高顶温判断的滑料

                - 【标题】料速慢 【说明】探尺料速较慢 VBURD < th_vburd_slower

                - 【标题】大滑料孔已经形成 满足以下条件，则提示： 【提示】大滑料孔已经形成，但还没有起作用（透气性差，N2含量显著升高） 【建议】减风

                - 1.3 大滑料孔已经形成

                - 2.2 没有发生过超过等级1的滑料

忽略了根据高顶温判断的滑料

                - 【标题】料速慢 【说明】探尺料速较慢 VBURD < th_vburd_slower

滑料孔消失

        - 主要变量

          - DN21/DN22（技术计算，30s）：用于统计最近15min炉顶煤气N2是否持续增加 DN21 = N25M-N2_1，N2最近5min平均值与前5~10min平均值的差； DN22 = N25M-N2_2，N2最近5min平均值与前10~15min平均值的差；

          - DN2ST（技术计算，30s）：N2最近5min平均值与过去1~9h校正平均值的差，反映N2总体增长量

          - DPBD1（技术计算，30s） ：DPB最近5min和之前5~10min平均值之差，反映总压损是否下降

          - SLIP_HOLE_1H（模型计算，30s）：1h内发生过滑料孔

          - STOP_FLAG（模型变量，30s）：是否不执行标识（热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风  可执行状态（STOP_FLAG=0）

            - 【标题】已形成滑料孔 【说明】1小时内出现过滑料孔的形成（SLIP_HOLE_1H）

              - 【标题】N2减少 【说明】最近15min炉顶煤气N2含量减少（DN21<th_sl_hole_dis_dn21 ，DN22<th_sl_hole_dis_dn22）

                - 【标题】N2长期未增长 【说明】过去9h煤气N2含量总体增长量不大 （DN2ST<th_sl_hole_dis_dn2st）

                - 【标题】总压损下降 【说明】过去10min内（基于炉腹煤气量计算的）压损下降（DPBD1< th_sl_hole_dis_dpbd1_1）

                - * 若不满足 【标题】滑料孔准备消失 满足以下条件，则提示： 【提示】滑料孔正准备消失

                - * 若满足 【标题】滑料孔正在消失 满足以下条件，则提示： 【提示】滑料孔正在消失

难行/悬料

        - 主要变量

          - XL_15M：15min内发生过悬料

          - TZ_BAD_15M（模型变量，30s）：过去15min内发生过透气性指数很低

          - VBURD_ONTIME （模型变量，30s）：实时探尺料速（mm/s），探尺（接触料面）当前最近30s内下降速度

          - TTOPEX_10M（模型变量，30s）：顶温波峰谷差10min平均

            - TTOPEX需要在模型中通过波峰波谷二阶差分判别法计算

          - MSLIP（模型变量，30s）：最近两次同类布料的料线高度差

          - STOP_RUN_FLAG（计算变量，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

          - LINE_TO_TARGET（模型变量，30s）：最近5min料线和设定料线的差值的平均值

          - LAYER_UP_BATCH（模型变量，30s）：最近料线持续上升批数

          - FLOW_RESIST_3M （模型变量，30s）：最近3min内压量阻力斜率最小值

          - BV_30M_MIN （计算变量，30s）：30分钟内最小风量

          - STOP_FLAG（计算变量，30s）：是否不执行通用标识（热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】料线不低 【说明】最近5min平均料线不在设定料线-0.5m以下 （LINE_TO_TARGET > -0.5） th_line_avg_set3

              - 【标题】难行征兆

                - 【标题】透气性很差 【说明】过去5min内发生过透气性指数很低 （TZ_BAD_15M=1）

                - 【标题】料速慢 【说明】料层下降速度慢 （(VBURD_ONTIME < th_vburd_slow_1 && VBURD_ONTIME >-0.05) 或 【标题】料线上升 （LAYER_UP_BATCH > th_line_up_warn）

                - 【标题】难行征兆 【说明】难行征兆，透气性差，下料慢 【建议】减风

              - 【标题】难行，悬料预警

                - 【标题】料速很慢 【说明】最近一批料层下降速度很慢 （VBURD < th_vburd_slow_2）

                - 【标题】料线持续上升 （LINE_UP_BATCH > th_line_up_happen） 或 【标题】料线较高 【说明】最近5min平均料线明显高于设定 （LINE_TO_TARGET > th_line_avg_set2）

                - 【标题】难行发生，悬料预警 【提示】悬料预警，探尺接近打直（探尺料速#{ROD_VEL} < #{th_vburd_slow_1}mm/s），料线连续上升批数#{LAYER_UP_BATCH} > #{th_line_up_happen} 【建议】减风，减氧

              - 【标题】悬料发生

                - 【标题】料速极慢 【说明】最近一批料层下降速度极慢 （VBURD < th_vburd_slow_3）

                - 【标题】热风阻力剧烈增大 【说明】风量下降风压上升斜率乘积绝对值相当大 （FLOW_RESIST_3M <= th_flow_resist）

                - 【标题】顶温拉平 【说明】顶温极差变小 （TTOPEX_10M <= th_ttop_ex_1） 或 【标题】料速极慢 【说明】料尺几乎不动 （(VBURD_ONTIME <th_vburd_slow_3 两探尺都需满足 && VBURD_ONTIME >-0.05 避免错误数据干扰)

                - 【标题】悬料初次发生 【提示】第n至第m层发生悬料，立即处理，停氧，停煤，退顶压，停止上料。 料面下降极慢（探尺打横，下降速度#{#{VBURD1_ONTIME}}mm/s） 【说明】根据静压压差波动大的区段，判断具体哪段高度发生了悬料 【建议】减风，停氧，停煤

                - 【标题】持续悬料 【提示】12层至炉顶持续悬料，放风坐料。 料面下降极慢（探尺打横，下降速度#{VBURD1_ONTIME}mm/s） 【说明】连续两周期（30s）判断命中悬料发生 【建议】放风坐料

                - 【标题】一小时内发生第二次（间隔15min以上） 【说明】15min内未发生持续悬料，且1h内发生过持续悬料

                - 【标题】已放风坐料 （BV_30M_MIN < 2500）

                - 【标题】连续悬料 【提示】1小时内连续悬料，发生在第n至第m层，休风坐料。 料面下降极慢（探尺打横，下降速度#{VBURD1_ONTIME}mm/s） 【说明】放风坐料后仍再次悬料，需要休风坐料 【建议】休风坐料

            - 【标题】恢复

              - 【标题】已发生悬料 【说明】过去15min有悬料发生 （XL_15M>0）

                - 【标题】料线差正常 【说明】最近两次料批料线差正常（MSLIP < th_fine_slip）

                - 【标题】料速正常 【说明】最近一批下料速度正常（VBURD >= th_vburd_slow_1）

根据难行情况以及下料速度慢、顶温拉平等现象判断悬料的征兆和发生

在过去30min未发生明显滑料，过去12h没有添加附加焦、提高焦比的前提下，考虑煤气N2增加、长短期的压损增加程度，判断滑料孔形成的可能性。

若1h内已出现形成滑料孔的情况，而煤气N2处于持续增加但总体增长不大时，认为滑料孔准备消失；若总压损下降，说明滑料孔正在消失。

5min

出铁速度

        - 主要变量

          - TPFLAG（技术计算，5min）：出铁且未重叠出铁时第一个铁水罐填充状态，1表示出铁中、0表示受铁结束

          - ETTS（技术计算，5min）：第一罐出铁时长

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】第一罐受铁中 （TPFLAG=1）

              - 【标题】出铁时间过长 【说明】出铁时长大于可接受的填充时间（ETTS>=th_fflimit）

                - 【标题】出铁速度低 【提示】第一罐填充时间过长，需要注意出铁速度过低

              - 【标题】出铁速度较低 【说明】出铁时长大于可接受的填充时间（）

                - 【标题】出铁速度低 【提示】需要注意出铁速度过低

          - 根据实时出铁速度给出提示。 例如，出铁后t1时间内，若出铁速度<阈值，提示出铁速度低。需要确认清楚什么情况下不报（出铁结束前总是很低）

铁平衡

        - 主要变量

          - TAPFL（技术计算，5min） ：当前出铁状态

          - FLAP（技术计算，5min） ：当前是否重叠出铁

          - IRON（模型变量，5min） ：炉缸残余铁量

          - LBV（技术计算，5min）：风量水平，最近5min平均风量/目标风量

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】未开始出铁（TAPFL=0）

              - 【标题】风量水平正常（LBV>0.7 th_air_flow_lbv）

                - 【标题】残铁量稍多（th_balance_iron_3=>IRON>th_balance_iron_2) 【提示】当前还未出铁，炉缸铁量稍多 【建议】减风

                - 【标题】残铁量多（th_balance_iron_4=>IRON>th_balance_iron_3） 【提示】当前还未出铁，炉缸铁量过多，减风到允许的最低值 【建议】减风

              - 【标题】残铁量很多

                - 【标题】残铁量非常多 （IRON>th_balance_iron_4） 【提示】当前还未出铁，炉缸铁量非常多，情况紧急，建议休风 【建议】

            - 【标题】开始出铁（TAPFL=1）

              - 【标题】未重叠出铁（FLAP=0）

                - 【标题】风量水平正常（LBV>0.7 th_air_flow_lbv）

                - 【标题】残铁量稍多（th_balance_iron_3=>IRON>th_balance_iron_2) 【提示】当前正在出铁，但炉缸铁量稍多 【建议】减风

                - 【标题】残铁量多（th_balance_iron_4=>IRON>th_balance_iron_3） 【提示】当前正在出铁，但炉缸铁量过多，减风到允许的最低值 【建议】减风

                - 【标题】残铁量很多

                - 【标题】残铁量非常多 （IRON>th_balance_iron_4） 【提示】当前正在出铁，炉缸铁量非常多，情况紧急，减风到允许的最低值，重叠出铁（打开第二个铁口） 【建议】减风

回风回氧

        - 主要变量

          - slight_hot_15M、Hot_15M、SLIGHT_COLD_15M、COLD_15M（技术计算，5min）：最近15min内是否有炉温事件

          - PressDiff：压差

          - target_pressDiff ：压差目标值

          - BV5M（技术计算，30s）：5min风量平均

          - GPBV（技术计算，30s）：实际风量与目标的差距

          - BVO_5M（技术计算，30s）：氧量5min均值

          - GPOXY（技术计算，30s）：氧量离目标的差距

          - STOP_FLAG（技术计算，5s）：是否不执行通用标识（热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风、慢风）

          - ABN_30M（技术计算，5s）：30min内发生预警或异常

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：热风炉换炉、喷吹罐倒罐、休复风、慢风；且30min没有异常  可执行（STOP_FLAG==0 && ABN_30M==0）

            - 【标题】炉温正常 【说明】炉温未向热或向凉 （slight_hot_15M==0 &&  Hot_15M==0 && SLIGHT_COLD_15M==0 && COLD_15M==0）

              - 【标题】压差未达到正常水平 【说明】压差离方针目标值有差距 PressDiff <= target_pressDiff - 5

                - 【标题】风量有待提高 【提示】炉况、炉温正常，风量有待提高至目标水平。 【说明】风量离方针目标值有差距 BV5M<th_TARGETBV && GPBV>=th_increase_flow  【建议】加风

                - 【标题】氧量有待提高 【提示】炉况、炉温正常，氧量有待提高至目标水平。 【说明】风量离方针目标值有差距 BVO_5M<th_TARGETOXY && GPOXY>=th_increase_oxy  【建议】加氧

根据残铁量水平，针对不同出铁状态给出减风、重叠出铁建议

出铁速度低时给出提示

根据残铁量水平，针对不同出铁状态给出减风、重叠出铁建议

15min

炉温趋势

        - 主要变量

          - TZ15M：最近15min透气性指数平均值

          - TZ15MB1：前15~75min的透气性指数均值

          - BV15M：15min风量均值

          - BV15MB1：前15~75min的风量均值

          - VB15M：近15min料速均值

          - VB15MB1：前15~75min的料速均值

          - DUCO15M：近15min煤气利用率均值

          - DUCO15MB1：近15min煤气利用率均值

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】透气性指数升高 【描述】透气性指数比两小时前高 TZ15M-TZ15MB1>ther_model_tz1

              - 【标题】风量升高 【描述】风量比两小时前高 BV15M-BV15MB1>ther_model_bv1

                - 【标题】料速升高 【描述】料速比两小时前高 VB15M-VB15MB1>ther_model_vb1

                - 【标题】煤气利用率降低 【描述】煤气利用率比两小时前低 DUCO15M-DUCO15MB1<ther_model_duco1

                - 【标题】炉温向凉 【提示】透指升高、风量增加、料速变快、煤气利用率下降，炉温向凉 【建议】若风温未达到上限，提高风温

                - 【标题】煤气利用率未明显降低 DUCO15M-DUCO15MB1>=ther_model_duco1

                - 【标题】炉温轻微向凉 【提示】透指升高、风量增加、料速变快，炉温轻微向凉

            - 【标题】透气性指数降低 【描述】透气性指数比两小时前低 TZ15M-TZ15MB1<ther_model_tz2

              - 【标题】风量降低 【描述】风量比两小时前低 BV15M-BV15MB1<ther_model_bv2

                - 【标题】料速降低 【描述】料速比两小时前低 VB15M-VB15MB1<ther_model_vb2

                - 【标题】煤气利用率升高 【描述】煤气利用率比两小时前低 DUCO15M-DUCO15MB1>ther_model_duco2

                - 【标题】炉温向热 【提示】透指降低、风量减少、料速变慢、煤气利用率上升，炉温向热 【建议】降低风温

                - 【标题】煤气利用率未明显升高 DUCO15M-DUCO15MB1<=ther_model_duco2

                - 【标题】炉温轻微向热 【提示】透指降低、风量减少、料速变慢，炉温轻微向热

炉顶气流

        - 主要变量

          - DCENTER（技术计算，15min）：中心气流比重（红外识别 或 下密封阀阀座温度 / 顶温）过去30min平均相对过去1-9h平均的变化值

          - DEDGE（技术计算，15min）：边缘气流比重（红外识别）或  炉喉钢砖温度 过去30min平均相对过去1-9h平均的变化值

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】是否不执行标识（休复慢风状态）  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】中心气流强度

              - 【标题】变强（DCENTER >th_center_high && DEDGE <= th_edge_high）

                - 【提示】中心气流变强，加重中心

              - 【标题】变弱（DCENTER < th_center_low && DEDGE >= th_edge_low）

                - 【提示】中心气流变弱，加重边缘

            - 【标题】边缘气流强度

              - 【标题】过分发展（DEDGE >th_edge_high）

                - 【提示】边缘气流过分发展，应加重边缘；

              - 【标题】不足（DEDGE <th_edge_low）

                - 【提示】边缘气流不足，应疏松边缘、加重中心

偏料

        - 主要变量

          - DSTOCK（技术计算，15min）：最近15min两个机械探尺数据间隔平均值

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 【标题】探尺差值大 【说明】两个探尺差值持续大，发生偏料 （DSTOCK > th_pl_level1 0.5m）

可能作为2的替代

              - 【标题】发生偏料-等级1 【说明】发生偏料-等级1 （DSTOCK < th_pl_level2 1m）

              - 【标题】发生偏料-等级2 【说明】发生偏料-等级2 （DSTOCK >= th_pl_level2 1m）

煤气利用率变化

        - 主要变量

          - CC2D1（技术计算，15min）：过去0.5h的CC215平均值和过去0.5-1.5h的CC215的值的变化

            - CC2D1B1：15min前的CC2D1

          - CC2D2（技术计算，15min）：过去0.5h的CC215平均值和过去1.5-2.5h的CC215的值的变化

            - CC2D2B1：15min前的CC2D2

            - CC2D2B2：30min前的CC2D2

          - DTQ（技术计算，5min）：1h和2h炉热指数之差

          - N2D1（技术计算，15min）：过去0.5h和过去0.5-1.5h的N2含量平均值的变化

            - N2D1B1：15min前的N2D1

          - CSCC2（技术计算，15min）：30min的CC2标准差

            - CSCC2B1：15min前的CSCC2

            - CSCC2B2：30min前的CSCC2

          - CBCI（技术计算，15min）：1.5h的VC（模型变量：两罐料间的时间差）的标准差

            - CBCIB1：15min前的CBCI

            - CBCIB2：30min前的CBCI

          - N2D1（技术计算，15min）：过去0.5h和过去0.5-1.5h的N2含量平均值的变化

            - N2D1B1：15min前的N2D1

          - DPB15D1（技术计算，15min）：最近15min平均压损（DPB：压差/炉腹煤气量）相比于前15~30min的变化值

          - DPB15D2（技术计算，15min）：最近15min平均压损（DPB：压差/炉腹煤气量）相比于前30~45min的变化值

          - CSDPB（技术计算，15min）：最近2h的压损（DPB：压差/炉腹煤气量）标准差

            - CSDPBB1：15min前的CSDPB

            - CSDPBB2：30min前的CSDPB

          - BVDWF30M（技术计算，5min）：过去30min风量下降标识

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

          - SLIP_2H（模型变量，5min）：过去2h内发生的滑料次数

          - CENTER_HIGH_2H（模型变量，15min）：2h内发生过中心气流变强

          - CENTER_LOW_2H（模型变量，15min）：2h内发生过中心气流变弱

          - EDGE_HIGH_2H（模型变量，15min）：2h内发生过边缘气流变强

          - EDGE_LOW_2H（模型变量，15min）：2h内发生过边缘气流变弱

          - CC2_RISE_90M（模型变量，15min）：过去1.5h判断发生过CC2升高（状态1~5任一条满足）

          - LOAD_INTDIFF（技术计算，15min）：（技术计算）最近20批布料间隔平均与过去20~40批布料间隔平均之差

          - 煤气分析反吹影响如何考虑

            - 已滤除

          - 还原气体介质喷入影响如何考虑

        - 判断与建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 煤气利用率降低

              - 【标题】状态1. 焦比升高 【提示】炉热指数升高、熔损反应没有增加，CO过剩 满足下列条件时：

                - 【标题】CC2上升中 【说明】过去2.5h，CC2处于上升中 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值增加；  CC2与过去1.5~2.5h相比均值增加）

                - CC2D1>th_cond1_cc2d

                - CC2D1B1>th_cond1_cc2d

                - CC2D2>th_cond1_cc2d

                - CC2D2B1>th_cond1_cc2d

                - 【标题】炉热指数增加

                - DTQ>th_cond1_dtq

                - 【标题】碳素熔损未变多 【说明】连续两个周期判断：煤气N2含量与过去0.5~2.5h相比均值增加，碳素熔损反应没有增多

                - N2D1>=th_cond1_n2d

                - N2D1B1>=th_cond1_n2d

              - 【标题】状态2. 下料不正常 【提示】下料波动或异常滑料 满足下列条件时：

                - 【标题】CC2上升中 【说明】过去1.5h，CC2处于上升中 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值增加）

                - CC2D1>th_cond2_cc2d

                - CC2D1B1>th_cond2_cc2d

                - 【标题】CC2波动大 【说明】过去1h，CC2波动（标准差）大

                - CSCC2>th_cond2_cscc2

                - CSCC2B1>th_cond2_cscc2

                - CSCC2B2>th_cond2_cscc2

                - 【标题】下料异常 （任一条件满足，或节点）

                - 【标题】已滑料发生 【说明】过去2h有1次以上的滑料发生

                - SLIP_2H > 0  th_cond2_slip2h

                - 【标题】下料波动 【说明】过去2h布料料批间隔时间的波动（标准差）大

                - CBCI>th_cond2_cbci

                - CBCIB1>th_cond2_cbci

                - CBCIB2>th_cond2_cbci

              - 【标题】状态3. 局部管道 【提示】 由于一定程度的局部管道造成 满足下列条件时：

                - 【标题】CC2上升中 【说明】过去1.5h，CC2处于上升中 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值增加）

                - CC2D1>th_cond3_cc2d

                - CC2D1B1>th_cond3_cc2d

                - 【标题】N2未增加 【说明】过去1.5h，N2含量没有增加 （连续两个周期判断： N2与过去0.5~1.5h相比均值未增加）

                - N2D1<th_cond3_n2d

                - N2D1B1<th_cond3_n2d

                - 【标题】压损降低 【说明】与1h前相比，压损在降低

                - DPB15D1<th_cond3_dpb15d_1

                - DPB15D2<th_cond3_dpb15d_2

                - 【标题】未发生滑料 【说明】过去2h内未发生滑料

                - SLIP_2H = 0

                - 【标题】CC2波动大 【说明】过去1h，CC2波动（标准差）大

                - CSCC2>th_cond3_cscc2

                - CSCC2B1>th_cond3_cscc2

                - CSCC2B2>th_cond3_cscc2

                - 【标题】未减风 【说明】过去30min内没有减风

                - BVDWF30M=0

              - 【标题】状态4.炉顶气流变化 【提示】 由于炉顶气流变化 （下列前四个条件满足时，分别判断后三个哪个满足）

                - 【标题】CC2上升中 【说明】过去3h，CC2处于上升中 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值增加； 连续三个周期判断：  CC2与过去1.5~2.5h相比均值增加）

                - CC2D1>th_cond4_cc2d

                - CC2D1B1>th_cond4_cc2d

                - CC2D2>th_cond4_cc2d

                - CC2D2B1>th_cond4_cc2d

                - CC2D2B2>th_cond4_cc2d

                - 【标题】下料正常 【说明】过去2h布料料批间隔时间的波动（标准差）不大

                - CBCI<th_cond4_cbci

                - CBCIB1<th_cond4_cbci

                - CBCIB2<th_cond4_cbci

                - 【标题】压损波动不大 【说明】过去2.5h压损的波动（标准差）不大

                - CSDPB<th_cond4_csdpb

                - CSDPBB1<th_cond4_csdpb

                - CSDPBB2<th_cond4_csdpb

                - 【标题】CC2波动不大 【说明】过去1h，CC2波动（标准差）不大

                - CSCC2<th_cond4_cscc2

                - CSCC2B1<th_cond4_cscc2

                - CSCC2B2<th_cond4_cscc2

                - 中心气流变化

                - 【标题】边缘气流稳定： EDGE_HIGH_2H=0 EDGE_LOW_2H=0

                - 【标题】中心气流变强 【提示】由于炉顶中心气流变强，导致煤气利用率降低 【说明】2h内发生过中心气流变强

                - CENTER_HIGH_2H=1

                - 【标题】中心气流变弱 【提示】由于炉顶中心气流变弱，导致煤气利用率降低 【说明】2h内发生过中心气流变弱

                - CENTER_LOW_2H=1

                - 边缘气流变化

                - 【标题】中心气流稳定： CENTER_HIGH_2H=0 CENTER_LOW_2H=0

                - 【标题】边缘气流变强 【提示】由于炉顶边缘气流变强，导致煤气利用率降低 【说明】2h内发生过边缘气流变强

                - EDGE_HIGH_2H=1

                - 【标题】边缘气流变弱 【提示】由于炉顶边缘气流变弱，导致煤气利用率降低 【说明】2h内发生过边缘气流变弱

                - EDGE_LOW_2H=1

                - 【标题】整体气流变化

                - 中心边缘气流都有变化

                - CENTER_HIGH_2H+CENTER_LOW_2H>0

                - EDGE_HIGH_2H+EDGE_LOW_2H>0

              - 【标题】状态5. 未找到原因 【提示】未找到煤气利用率降低原因

                - 状态1~4都未命中

                - 【标题】CC2上升中 【说明】过去1.5h，CC2处于上升中 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值增加）

                - CC2D1>th_cond5_cc2d

                - CC2D1B1>th_cond5_cc2d

            - 煤气利用率升高

              - 【标题】CC2曾经升高 【说明】90min内识别到CC2升高（CC2_RISE_90M=1）

                - 【标题】状态6. 已经恢复 【提示】已经从煤气利用率降低的状态中恢复

                - 【标题】CC2下降 【说明】过去1.5h，CC2处于下降 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值下降）

                - CC2D1<th_cond6_cc2d

                - CC2D1B1<th_cond6_cc2d

                - 【标题】CC2波动不大 【说明】过去45min，CC2波动（标准差）不大

                - CSCC2<th_cond6_cscc2

                - CSCC2B1<th_cond6_cscc2

                - 【标题】状态7. 料速加快(进负荷) 【提示】由于料速加快造成煤气利用率升高

                - 【标题】CC2下降 【说明】过去1.5h，CC2处于下降 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值下降）

                - CC2D1<th_cond7_cc2d

                - CC2D1B1<th_cond7_cc2d

                - 【标题】料速变快 【说明】装料间隔与过去1~3h相比在缩短

                - LOAD_INTDIFF<th_cond7_load

                - 【标题】炉热指数在下降

                - DTQ<th_cond7_dtq

                - 【标题】状态8. 其他状态恢复 【说明】煤气利用率由于其他状态恢复升高 （下列第一个条件满足时，分别判断后四个哪个满足）

                - 【标题】CC2下降 【说明】过去1.5h，CC2处于下降 （连续两个周期判断： CC2与过去0.5~1.5h相比均值下降）

                - CC2D1<th_cond8_cc2d

                - CC2D1B1<th_cond8_cc2d

                - 【标题】整体状态恢复 【提示】煤气利用率由于整体状态恢复升高

                - 【标题】CC2波动不大 【说明】过去1h，CC2波动（标准差）不大

                - CSCC2<th_cond8_cscc2

                - CSCC2B1<th_cond8_cscc2

                - CSCC2B2<th_cond8_cscc2

                - 【标题】压损波动不大 【说明】过去2.5h压损的波动（标准差）不大

                - CSDPB<th_cond8_csdpb

                - CSDPBB1<th_cond8_csdpb

                - CSDPBB2<th_cond8_csdpb

                - 【标题】下料正常 【说明】过去2h布料料批间隔时间的波动（标准差）不大

                - CBCI<th_cond8_cbci

                - CBCIB1<th_cond8_cbci

                - CBCIB2<th_cond8_cbci

                - 【标题】压差恢复 【提示】煤气利用率由于压差恢复升高

                - 【标题】压损波动不大 【说明】过去2.5h压损的波动（标准差）不大

                - CSDPB<th_cond4_csdpb

                - CSDPBB1<th_cond4_csdpb

                - CSDPBB2<th_cond4_csdpb

                - 【标题】下料恢复 【提示】煤气利用率由于炉料下降恢复升高

                - 【标题】下料正常 【说明】过去2h布料料批间隔时间的波动（标准差）不大

                - CBCI<th_cond8_cbci

                - CBCIB1<th_cond8_cbci

                - CBCIB2<th_cond8_cbci

                - 【标题】炉顶气流分布变化

                - 中心气流

                - 【标题】中心气流变强 【说明】2h内发生过中心气流变强 【提示】由于炉顶中心气流变强恢复

                - CENTER_HIGH_2H=1

                - 【标题】中心气流变弱 【说明】2h内发生过中心气流变变弱 【提示】由于炉顶中心气流变弱恢复

                - CENTER_LOW_2H=1

                - 边缘气流

                - 【标题】边缘气流变强 【说明】2h内发生过边缘气流变强 【提示】由于炉顶边缘气流变强恢复

                - EDGE_HIGH_2H=1

                - 【标题】边缘气流变弱 【说明】2h内发生过边缘气流变变弱 【提示】由于炉顶边缘气流变弱恢复

                - EDGE_LOW_2H=1

高炉状态变化

        - 主要变量

          - CSDPB（技术计算，15min）：最近2h压差的标准差

          - CSDPBD（技术计算，15min）：当前和前一个CSDPB之差

          - DPB15D1（技术计算，15min）：最近15min压损均值相对于上一个15min压损均值的升高值

          - CSCC2（技术计算，15min）：最近30min CO/CO2的标准差

          - CC2D3（技术计算，15min）：最近15minCO/CO2均值相对于上一个15minCO/CO2均值的升高值

          - CSCC2D1（技术计算，15min）：最近15minCO/CO2相对于上一个15minCO/CO2标准差的升高值

          - GPBV（技术计算，30s）：实际风量与目标的差距

          - N2SLIP_4H（模型变量，5min）：4h滑料等级3或以上发生的次数

          - STOP_RUN_FLAG（技术计算，30s）：是否不执行标识（休复风状态）

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】未处于如下状态：休复风  可执行（STOP_RUN_FLAG=0）

            - 1. 【标题】压损变化大 满足以下条件，则认为： 【说明】压损波动大且在增加、压损增加，表明压损变化大

              - 压损波动大（CSCPB>th_bf_cond_var_csdpb_2）

              - 15min前的压损波动大（上一个CSCPB>th_bf_cond_var_csdpbb1_2）

              - 压损在升高（DPB15D1>th_bf_cond_var_dpb15d1）

              - 压损波动程度（标准差）在增加（CSDPBD>th_bf_cond_var_csdpbd）

            - 2. 【标题】压损变化中等 满足以下条件，则认为： 【说明】压损波动中等且在增加、压损增加，表示压损变化中等

              - 压损波动中等（th_bf_cond_var_csdpb_2=>CSCPB>th_bf_cond_var_csdpb_1）

              - 15min前的压损波动中等（上一个CSCPB）CSDPBB1<th_bf_cond_var_csdpbb1_2&&CSDPBB1>=th_bf_cond_var_csdpbb1_1

              - 压损在升高（DPB15D1>th_bf_cond_var_dpb15d1）

              - 压损波动程度（标准差）在增加（CSDPBD>th_bf_cond_var_csdpbd）

            - 3. 【标题】CC2变化大 满足以下条件，则认为： 【说明】CC2变化大、CC2增加，CC2变化增加，表示CC2变化大

              - CC2波动大（CSCC2>th_bf_cond_var_cscc2_2）

              - 15min前的CC2波动大（上一个CSCC2>th_bf_cond_var_cscc2b1_2）

              - CC2在升高（CC2D3>th_bf_cond_var_cc2d3）

              - CC2波动程度（标准差）在增加（CSCC2D1>th_bf_cond_var_cscc2d1）

            - 4. 【标题】CC2变化中等 满足以下条件，则认为： 【说明】CC2变化中等、CC2增加，CC2变化增加，表示CC2变化中等

              - CC2波动中等（CSCC2<th_bf_cond_var_cscc2_2&&CSCC2>=th_bf_cond_var_cscc2_1）

              - 15min前的CC2波动中等（CSCC2B1<th_bf_cond_var_cscc2b1_2&&CSCC2B1>=th_bf_cond_var_cscc2b1_1）

              - CC2在升高（CC2D3>th_bf_cond_var_cc2d3）

              - CC2波动程度（标准差）在增加（CSCC2D1>th_bf_cond_var_cscc2d1）

            - 5. 【标题】滑料频率大（N2SLIP_4H>=4）th_bf_cond_var_n2slip4_2

            - 6.【标题】滑料频率中等（N2SLIP_4H>=2）N2SLIP_4H<=th_bf_cond_var_n2slip4_2&&N2SLIP_4H>=th_bf_cond_var_n2slip4_1

            - 7. 低于计划风量300Nm3/min

              - 【标题】两个中等 【说明】满足2，4，6中的两个（中等）

                - 减风100Nm3/min

            - 8. 低于计划风量400Nm3/min

              - 【标题】一个中等一个大 【说明】满足1，3，5中的一个（大）以及2，4，6中的一个（中等）

                - 减风200Nm3/min

            - 9. 低于计划风量700Nm3/min

              - 【标题】两个大 【说明】满足1，3，5中的两个（大）

                - 减风300Nm3/min

根据两个料尺的差值水平判断料面是否有偏料发生

根据压损变化（波动）水平、CC2变化（波动）水平以及滑料频率，判断当前是否需要相应减风

主要从两个角度考虑炉顶气流变化： 中心气流：下密封阀阀座温度/顶温； 边缘气流：炉喉钢砖温度

操作经验中炉温判断常见方法，根据透指、风量、料速、煤气利用率综合判断炉温趋势

综合各类原因判断煤气利用率变化的原因

12h

炉墙结厚（班）

        - 主要变量

          - NS12T（模型变量，12h）：炉腰和炉身12h内温度升高（15min内超过10℃）的点数之和

          - MS12T（模型变量，12h）：炉腰和炉身12h内高温点（不同段设定不同阈值）个数之和

          - STVTT（技术计算，12h）：12h总热损失平均值(从计算变量（总水温差*流量）总热负荷获取)

          - STVTD_60D（技术计算，24h）：60天 总热负荷平均值

          - STOP_RUN_1T_FLAG（模型变量，12h）：最近12h（一班）内休复风状态是否超过1h

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】最近12h（一班）内休复风状态是否超过1h  可执行 STOP_RUN_1T_FLAG=0

            - 【标题、提示】渣皮增长速度慢

              - 【标题】热损失大 【说明】12h内冷却热损失大  STVTT - STVTD_60D>th_stvt_loss2

                - 【标题】冷却壁升温多 【说明】12h内炉身冷却壁温度升高次数大 （NS12T>2） th_lqb_temp2

                - 【标题】冷却壁温度高 【说明】12h内炉身冷却壁整体温度高（高温点数目大MS12T>8）th_lqb_ms12t2

            - 【标题、提示】渣皮增长速度快

              - 【标题】热损失小 【说明】12h内冷却热损失小  STVTT - STVTD_60D<th_stvt_loss1

                - 【标题】冷却壁升温点少 【说明】12h内炉身冷却壁温度升高次数小 （NS12T<1）th_lqb_temp1

                - 【标题】冷却壁温度低 【说明】12h内炉身冷却壁整体温度低（高温点数目少MS12T<4） th_lqb_ms12t1 12h内冷却热损失小 STVTT - STVT_180D <th_stvt_loss1

            - 【标题、提示】渣皮增长速度平稳

              - 前两条未满足

炉墙热负荷（班）

        - 主要变量

          - STVTT（技术计算，12h）：12h总热损失平均值(从计算变量（总水温差*流量）总热负荷获取)

          - STVTD_60D（技术计算，24h）：60天 总热负荷平均值

          - STVTTD1（技术计算，12h）：热负荷相对上班增加值（STVTT-STVTT_1）

          - STVTTD2（技术计算，12h）：热负荷相对上班增加值（STVTT-STVTT_2）

          - DEDGE_T12H（技术计算，12h）：炉喉钢砖温度过去12H平均相对过去12-24h平均的变化值

          - DEDGE_T24H（技术计算，12h）：炉喉钢砖温度过去12H平均相对过去24-36h平均的变化值

          - TQ1TD1（技术计算，12h）：TQ（炉热指数）过去12H平均相对过去12-24h平均的变化值

          - TQ1TD2（技术计算，12h）：TQ（炉热指数）过去12H平均相对过去24-36h平均的变化值

          - HL_12h_k（模型变量，12h）：12h热负荷最小二乘拟合斜率

          - HL_12h_sse（模型变量，12h）：12h热负荷最小二乘sse

          - STOP_RUN_1T_FLAG（技术计算，30s）：最近12h内休复风状态是否超过1h

          - STOP_RUN_3T_FLAG（技术计算，30s）：最近36h内休复风状态是否超过4h

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近12h内休复风状态是否超过1h STOP_RUN_1T_FLAG=0

          - 【标题】热负荷总体水平 【说明】当班相对近60d的热负荷总体水平

            - 【标题】很高

              - STVTT - STVTD_60D>th_stvt_12VeryHigh

            - 【标题】高

              - th_stvt_12VeryHigh>= STVTT - STVTD_60D>th_stvt_12High

            - 【标题】平均

              - th_stvt_12High>= STVTT - STVTD_60D>=th_stvt_12Ave

            - 【标题】低

              - th_stvt_12Ave> STVTT - STVTD_60D>=th_stvt_12Low

            - 【标题】很低

              - th_stvt_12Low> STVTT - STVTD_60D

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近36h内休复风状态是否超过4h   STOP_RUN_3T_FLAG=0

          - 【标题】热负荷相对前24h减少 【说明】热负荷当班相对前两班总体减少 STVTTD1<th_hl_stvttd_1 STVTTD2<th_hl_stvttd_1

            - 【标题】由于边缘气流减弱 【提示】边缘气流减弱导致的热负荷减少

              - DEDGE_T12H<th_hl_edge_t_1

              - DEDGE_T24H<th_hl_edge_t_1

              - TQ1TD1>=th_hl_tqtd_1

              - TQ1TD2>=th_hl_tqtd_1

            - 【标题】由于炉热指数下行 【提示】炉热指数下行导致的热负荷减少

              - DEDGE_T12H>=th_hl_edge_t_1

              - DEDGE_T24H>=th_hl_edge_t_1

              - TQ1TD1<th_hl_tqtd_1

              - TQ1TD2<th_hl_tqtd_1

            - 【标题】由于边缘气流减弱和炉热下行 【提示】边缘气流减弱和炉热下行导致的热负荷减少

              - DEDGE_T12H<th_hl_edge_t_1

              - DEDGE_T24H<th_hl_edge_t_1

              - TQ1TD1<th_hl_tqtd_1

              - TQ1TD2<th_hl_tqtd_1

            - 【标题】其他原因导致 【提示】其他原因导致的热负荷减少

          - 【标题】热负荷相对前24h增加 【说明】热负荷当班相对前两班总体增加STVTTD1>th_hl_stvttd_2 STVTTD2>th_hl_stvttd_2

            - 【标题】由于边缘气流增强 【提示】边缘气流增强导致的热负荷增加

              - DEDGE_T12H>th_hl_edge_t_2

              - DEDGE_T24H>th_hl_edge_t_2

              - TQ1TD1<=th_hl_tqtd_2

              - TQ1TD2<=th_hl_tqtd_2

            - 【标题】由于炉热指数上行 【提示】炉热指数上行导致的热负荷增加

              - DEDGE_T12H<=th_hl_edge_t_2

              - DEDGE_T24H<=th_hl_edge_t_2

              - TQ1TD1>th_hl_tqtd_2

              - TQ1TD2>th_hl_tqtd_2

            - 【标题】由于边缘气流增强和炉热上行 【提示】边缘气流增强和炉热上行导致的热负荷增加

              - DEDGE_T12H>th_hl_edge_t_2

              - DEDGE_T24H>th_hl_edge_t_2

              - TQ1TD1>th_hl_tqtd_2

              - TQ1TD2>th_hl_tqtd_2

            - 【标题】其他原因导致 【提示】其他原因导致的热负荷增加

          - 【标题】热负荷相对前24h变化不大  【说明】热负荷当班相对前两班总体变化不大

            - 前两条都未满足

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近12h内休复风状态是否超过1h STOP_RUN_1T_FLAG=0

          - 【标题】当班热负荷趋势 【说明】根据最小二乘拟合斜率判断当班热负荷总体趋势

            - 【标题】热负荷升高 HL_12h_k >=th_hl_12k_rise

            - 【标题】热负荷变化不大 th_hl_12k_stable< HL_12h_k <th_hl_12k_rise

            - 【标题】热负荷下降 HL_12h_k <=th_hl_12k_stable

          - 【标题】当班热负荷波动水平 【说明】根据最小二乘拟合SSE判断当班热负荷波动水平

            - 【标题】热负荷剧烈波动 HL_12h_sse >=th_hl_12sse_very_flu

            - 【标题】热负荷波动 th_hl_12sse_flu< HL_12h_sse <th_hl_12sse_very_flu

            - 【标题】热负荷平稳 HL_12h_sse <= th_hl_12sse_flu

根据冷却壁温度升高情况、冷却热损失情况判断渣皮增长速度

判断热负荷变化原因：边缘气流、炉热指数或其他原因

24h

炉墙结厚（日）

        - 主要变量

          - NS12D（模型变量，24h）：炉腰和炉身24h内温度升高（15min内超过10℃）的点数之和

          - MS12D（模型变量，24h）：炉腰和炉身24h内高温点（不同段设定不同阈值）个数之和

          - STVTD（技术计算，24h）：24h总热损失平均值(从计算变量（总水温差*流量）总热负荷获取)

          - STVTD_60D（技术计算，24h）：60天 总热负荷平均值

          - STOP_RUN_1D_FLAG（模型变量，24h）：最近24h内休复风状态是否超过1h

        - 判断方法与操作建议

          - 【标题】满足执行条件 【说明】最近24h内休复风状态是否超过1h可执行  STOP_RUN_1D_FLAG=0

            - 【标题、提示】渣皮增长速度慢

              - 【标题】热损失大 【说明】24h内冷却热损失大  24h内冷却热损失大 STVTD - STVTD_60D >th_stvt_day_loss2

                - 【标题】冷却壁升温多 【说明】24h内炉身冷却壁温度升高次数大（NS12D>2）th_lqb_24temp2

                - 【标题】冷却壁温度高 【说明】24h内炉身冷却壁整体温度高（高温点数目大MS12D>12）th_lqb_ms24t2

            - 【标题、提示】渣皮增长速度快

              - 【标题】热损失小 【说明】24h内冷却热损失小  STVTD  - STVTD_60D < th_stvt_day_loss1

                - 【标题】冷却壁升温点少 【说明】24h内炉身冷却壁温度升高次数小（NS12D<1）th_lqb_24temp1

                - 【标题】冷却壁温度低 【说明】24h内炉身冷却壁整体温度低（高温点数目少MS12D<8）th_lqb_ms24t1 12h内冷却热损失小 STVTT - STVT_180D <th_stvt_loss1

            - 【标题、提示】渣皮增长速度平稳

              - 前两条未满足

炉墙热负荷（日）

        - 主要变量

          - STVTD（技术计算，24h）：24h总热损失平均值(从计算变量（总水温差*流量）总热负荷获取)

          - STVTD_60D（技术计算，24h）：60天 总热负荷平均值

          - STVTDD1（技术计算，24h）：热负荷相对昨天增加值（STVTD-STVTD_1）

          - STVTDD2（技术计算，24h）：热负荷相对前天增加值（STVTD-STVTD_2）

          - DEDGE_D24H（技术计算，24h）：炉喉钢砖温度过去24H平均相对过去24-48h平均的变化值

          - DEDGE_D48H（技术计算，24h）：炉喉钢砖温度过去24H平均相对过去48-72h平均的变化值

          - TQ1DD1（技术计算，24h）：TQ（炉热指数）过去24H平均相对过去24-48h平均的变化值

          - TQ1DD2（技术计算，24h）：TQ（炉热指数）过去24H平均相对过去48-72h平均的变化值

          - HL_24h_k（模型变量，24h）：24h热负荷最小二乘拟合斜率

          - HL_24h_sse（模型变量，24h）：24h热负荷最小二乘sse

          - STOP_RUN_1D_FLAG（模型变量，24h）：最近24h内休复风状态是否超过1h

          - STOP_RUN_3D_FLAG（模型变量，24h）：最近3日内休复风状态是否超过4h

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近24h内休复风状态是否超过1h STOP_RUN_1D_FLAG=0

          - 很高

            - STVTD - STVT_180D >th_stvt_24VeryHigh

          - 高

            - th_stvt_24VeryHigh>= STVTD - STVT_180D >th_stvt_24High

          - 平均

            - th_stvt_24High>= STVTD - STVT_180D >=th_stvt_24Ave

          - 低

            - th_stvt_24Ave> STVTD - STVT_180D >=th_stvt_24Low

          - 很低

            - th_stvt_24Low> STVTD - STVT_180D

          - 【标题】热负荷总体水平 【说明】当日相对近60d的热负荷总体水平

            - 【标题】很高

              - STVTD - STVTD_60D>th_stvt_24VeryHigh

            - 【标题】高

              - th_stvt_24VeryHigh>= STVTD - STVTD_60D>th_stvt_24High

            - 【标题】平均

              - th_stvt_24High>= STVTD - STVTD_60D>=th_stvt_24Ave

            - 【标题】低

              - th_stvt_24Ave> STVTD - STVTD_60D>=th_stvt_24Low

            - 【标题】很低

              - th_stvt_24Low> STVTD - STVTD_60D

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近3日内休复风状态是否超过4h   STOP_RUN_3D_FLAG=0

          - 【标题】热负荷相对前两日减少 【说明】热负荷当日相对前两日总体减少 STVTDD1<th_hl_stvtdd_1 STVTDD2<th_hl_stvtdd_1

            - 【标题】由于边缘气流减弱 【提示】边缘气流减弱导致的热负荷减少

              - DEDGE_D24H<th_hl_edge_1

              - DEDGE_D48H<th_hl_edge_1

              - TQ1DD1>=th_hl_tqdd_1

              - TQ1DD2>=th_hl_tqdd_1

            - 【标题】由于炉热指数下行 【提示】炉热指数下行导致的热负荷减少

              - DEDGE_D24H>=th_hl_edge_1

              - DEDGE_D48H>=th_hl_edge_1

              - TQ1DD1<th_hl_tqdd_1

              - TQ1DD2<th_hl_tqdd_1

            - 【标题】由于边缘气流减弱和炉热下行 【提示】边缘气流减弱和炉热下行导致的热负荷减少

              - DEDGE_D24H<th_hl_edge_1

              - DEDGE_D48H<th_hl_edge_1

              - TQ1DD1<th_hl_tqdd_1

              - TQ1DD2<th_hl_tqdd_1

            - 【标题】其他原因导致 【提示】其他原因导致的热负荷减少

          - 【标题】热负荷相对前两日增加 【说明】热负荷当日相对前两日总体增加 STVTDD1>th_hl_stvtdd_2 STVTDD2>th_hl_stvtdd_2

            - 【标题】由于边缘气流增强 【提示】边缘气流增强导致的热负荷增加

              - DEDGE_D24H>th_hl_edge_2

              - DEDGE_D48H>th_hl_edge_2

              - TQ1DD1<=th_hl_tqdd_2

              - TQ1DD2<=th_hl_tqdd_2

            - 【标题】由于炉热指数上行 【提示】炉热指数上行导致的热负荷增加

              - DEDGE_D24H<=th_hl_edge_2

              - DEDGE_D48H<=th_hl_edge_2

              - TQ1DD1>th_hl_tqdd_2

              - TQ1DD2>th_hl_tqdd_2

            - 【标题】由于边缘气流增强和炉热上行 【提示】边缘气流增强和炉热上行导致的热负荷增加

              - DEDGE_D24H>th_hl_edge_2

              - DEDGE_D48H>th_hl_edge_2

              - TQ1DD1>th_hl_tqdd_2

              - TQ1DD2>th_hl_tqdd_2

            - 【标题】其他原因导致 【提示】其他原因导致的热负荷增加

          - 【标题】热负荷相对前两日变化不大  【说明】热负荷当日相对前两日总体变化不大

            - 前两条都未满足

        - 【标题】满足执行条件 【说明】最近24h内休复风状态是否超过1h STOP_RUN_1D_FLAG=0

          - 【标题】当日热负荷趋势 【说明】根据最小二乘拟合斜率判断当日热负荷总体趋势

            - 【标题】热负荷升高 HL_24h_k >=th_hl_24k_rise

            - 【标题】热负荷变化不大 th_hl_24k_stable< HL_24h_k <th_hl_24k_rise

            - 【标题】热负荷下降 HL_24h_k <=th_hl_24k_stable

          - 【标题】当日热负荷波动水平 【说明】根据最小二乘拟合SSE判断当日热负荷波动水平

            - 【标题】热负荷剧烈波动 HL_24h_sse >=th_hl_24sse_very_flu

            - 【标题】热负荷波动 th_hl_24sse_flu< HL_24h_sse <th_hl_24sse_very_flu

            - 【标题】热负荷平稳 HL_24h_sse <=th_hl_24sse_flu

根据冷却壁温度升高情况、冷却热损失情况判断渣皮增长速度

判断热负荷变化原因：边缘气流、炉热指数或其他原因

规则细节处理：  1. 同一运行时刻，对恢复、征兆、预警、发生四个等级合并：出现同等级表序中靠后的现象，则不显示表序中靠前现象；某现象内不同等级只显示更高等级。  2. 同一规则组内不同调剂合并时间：任意建议调剂采纳后，在其对应的影响时间内，都不会给出更低等级调剂措施的建议  3. 征兆、预警、恢复在画面上的提示有一定持续时间（15min），发生后直至恢复才会覆盖。  4. 连续命中结果1分钟内不重复输出。  5. 减氧、减风、加煤等操作前判断是否具备条件。

规则分类

气流

透气性异常

炉顶气流

管道

滑料孔（消失）

炉料

滑料

难行&悬料

偏料

炉型

热负荷（长周期）

炉墙结厚（长周期）

炉缸

出铁速度

铁平衡

综合

煤气利用率变化

炉温趋势

回风回氧

高炉状态变化

其他状态判断 (技术计算或模型变量）

热风炉换炉（模型变量）

根据热风炉的状态信号判断（待根据现场数据确定）

喷煤倒罐（技术计算）

根据三个喷煤罐的二次风空气流量确定，当两个流量大于0时，则处于倒罐中

煤气分析仪吹扫

根据CO、CO2含量

休风（技术计算）

风量<2000 或  遮断阀关闭、放散阀打开

复风（技术计算）

遮断阀打开、放散阀关闭

风量<目标风量-1000

风量2min相对前5min上升>200min

慢风（技术计算）

遮断阀打开、放散阀关闭

2000<风量<目标风量-1500 或 顶压低于100kPa

数据滤除：多维度中添加计算脚本，不属于正常生产时的数据设置为null，以便于模型、规则聚合使用，主要针对吹扫、倒罐